Zgierz 2009-09-07

Aktualizacja nr 1 z dnia 2009-11-05

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

S 284 MD

CHARAKTERYSTYKA

Poliuretanowa elastyczna pianka estrowa otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.

POSTAĆ HANDLOWA

Bloki, płyty, płyty w nawoju, kształtki, kształtki konturowe, kształtki o powierzchniach profilowanych, kliny, laminaty samoprzylepne i inne.

ZASTOSOWANIE

W produkcji układów warstwowych otrzymywanych metodą laminowania klejowego i termicznego płomieniowego stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na tapicerkę samochodową. Do produkcji kształtek jako elementy wygłuszające.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – MECHANICZNE

| PARAMETR | JEDN. | METODA OZNACZENIA | WYMAGANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Gęstość | kg/m3 | # PN-EN ISO 845 | 24 – 27 |
| Sztywność 40% | kPa | PN-EN ISO 3386-1 | 3,3-4,6 |
| Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż | kPa | PN-EN ISO 1798 | 140 |
| Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu, nie mniej niż | % | PN-EN ISO 1798 | 200 |
| Odkształcenia trwałe 50% /22h/70 stC/ | % | PN-EN ISO 1856 | <20 |
| Odporność na palność, nie więcej niż | mm/min | PN-ISO 3795 | 100 |
| Ilość komórek | szt/cm | PN-67/P-04951 | 14-19 |
| Barwa podstawowa | - |  | biała |